KOMPOZİT Q303 POŞET TAKILABİLEN ÇÖP KOVASI
ŞARTNAMESİ


1. KONU VE MUHTEVA
Bu şartname; Kompozit Q 303 mm Poşet Takılabilen Çöp Kovası’nın teknik ve diğer özelliklerini ihtiva eder.

2. TARİF
Kompozit Q 303 mm Poşet Takılabilen Çöp Kovası, çeşitli çap ve cinsteki direklere monte edilebilen ve çember kısmına poşet geçirilen, yürüyüş yolu, park bahçe gibi alanlardaki çöpleri toplamak amacıyla kullanılabilecek, aşağıdaki tablolarda ve çizimlerde ölçüleri, teknik özellikleri belirtilen malzemedir. 
    
3. TEKNİK  ÖZELLİKLER

3.1. MALZEME

3.1.1. Kapak ve Gövde, özellikleri Tablo 1’de verilmiş olan CTP Hamuru kullanılarak üretilmelidir.

TABLO 1. Kompozit Malzemenin Özellikleri
	
Testler

	Test Modu
	Değerler

	Eğme Mukavemeti (Mpa)
	TS EN ISO 14125
	Min 50

	Barcol Sertliği (Kj/m2)
	TS EN 59
	Min 35

	Su Absorbsiyonu (%)
	EN ISO 62
	Max 70 mg

	Kimyasal Dayanım
	TS 710 EN ISO 175 ve EN ISO 14125
	% 60 toluen % 40 n-heptan karışımında 168 saat bekletildiğinde; kütledeki değişim % 5 ten, eğme direncindeki değişim % 20 den ve eğme modülündeki değişim % 30 dan fazla olmamalı

	Yoğunluk (gr/cm3)
	TS EN ISO 1183
	Min 1,5

	Yanmazlık Sınıfı
	TS EN 13501-1
	Bfl S 1





3.1.2. Kompozit Q 303 mm Poşet Takılabilen Çöp Kovası kapağı gövdeye metal bir pim vasıtasıyla monte edilmelidir.

3.2. KİMYASAL BİLEŞİM
       Kompozit Q 303 mm Poşet Takılabilen Çöp Kovası gövde ve kapak malzemesi Cam Elyaf Takviyeli Doymamış Polyester olup Tablo 1’deki değerleri sağlamalıdır.

3.3. TASARIM VE BOYUTLAR
        Kompozit Q 303 mm Poşet Takılabilen Çöp Kovası bu şartnamede verilen teknik çizimlerdeki ölçülerle imal edilmelidir.

3.4. OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZGÜNLÜĞÜ
        Gövde ve kapak temas yüzeylerinin geometrik düzgünlüğü TS 2040 ISO 1302 standardına uygun olmalıdır.

3.5. GÖRÜNÜŞ VE MONTAJ
        Kompozit Q 303 mm Poşet Takılabilen Çöp Kovası, gövde ve kapak yüzeyleri düzgün olmalı; kabarcık, katmerlenme ve çatlak bulunmamalıdır.
         Kompozit Q 303 mm Poşet Takılabilen Çöp Kovası monte edileceği direğe kelepçe ile sabitlenecektir.
         Kompozit Q 303 mm Poşet Takılabilen Çöp Kovası kapağı üzerinde sigara söndürmek için bir alan olacaktır.
         Kompozit Q 303 mm Poşet Takılabilen Çöp Kovası kapağı elle kolayca açılıp kapanabilecek şekilde olacaktır.

3.6. BOYA
       Kompozit Q 303 mm Poşet Takılabilen Çöp Kovası gövde ve kapak malzemesinin rengi yüzey boyaması ile değil kompozit hamurunun tümü renklendirilerek yapılmalıdır.

4.2. MUAYENELER

4.2.1. GÖZLE MUAYENE
          Gelişi güzel alınan numunelerin tamamı gözle muayene edilmelidir. Yine aynı numuneler üzerinde uygun görülen miktarda oturma yüzeyi düzgünlüğü kontrolü yapılmalıdır. 

4.2.2. BOYUT MUAYENESİ
          Gelişi güzel alınan numunelerin teknik çizimlerde verilen boyut ve toleranslara uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ölçülen her boyut için kapama elemanının 3 (üç) ayrı yerinde yapılan ölçmelerin ortalaması alınarak değerlendirme yapılmalıdır.

4.2.3. KOMPOZİSYON
          Kompozit Q 303 mm Poşet Takılabilen Çöp Kovası gövde ve kapak malzemesi kompozisyonun Tablo 1’deki değerleri sağlayıp sağlamadığı ilgili standartlar uyarınca kontrol edilmelidir.

5. AMBALAJLAMA
    Kompozit Q 303 mm Poşet Takılabilen Çöp Kovası, ambalajsız teslim edilmelidir.
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